## Slide 1: 天冬聚脲树脂介绍
广东智典化工新材料 有限公司
GUANGDONG ZHIDIAN CHEMICAL CO.,LTD
新材料解决方案的全球合作伙伴

## Slide 2: 目录
COTENTX
广东智典化工新材料有限公司
公司简介
天冬聚脲树脂的优越性能
天冬聚脲树脂的应用领域
天冬聚脲树脂的应用案例
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 3
广东智典化工新材料有限公司是一家集研发、生产于一体的高科技企业，具有行业领先的资深研发团队，拥有自主研发的核心技术和知识产权。
智典公司以高科技绿色环保材料为企业发展方向，主要生产经营净味成膜助剂与无溶剂天冬聚脲树脂系列产品。
新材料解决方案
的全球合作伙伴
研发中心
实验室
关于我们

## Slide 4
智典公司采用现代企业管理模式，倡导绿色生态环境与可持续发展。公司致力于精细化管理，引进了一批管理、研发和营销等方面的高端人才，各项管理在同行业处于领先水平。
展望未来公司将继续围绕客户的需求持续创新，与合作伙伴共同开发，致力于为客户提供优质的产品和服务、以及系统的解决方案，达到供需双方共赢的目的，为客户创造最大价值。
新材料解决方案
的全球合作伙伴
经营理念：
诚信务实！
创新共赢！

## Slide 5
新材料解决方案的全球合作伙伴
天冬聚脲树脂的优越性能

## Slide 6
Polyaspartic Ester Polyurea is called Aspartic Polyurea for short.
聚天门冬氨酸酯聚脲简称天冬聚脲。
01
It's a new type of aliphatic series coating material with slow reaction and highperformance.
它是一种新型的脂肪族系列，反应速度慢高性能。
02
It is called the third generation Polyurea.
它被称为第三代聚脲。
03
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 7: 产品特点
快速固化：
聚脲树脂具有快速固化的特性，可以在极短的时间内达到步行强度，其固化速度可调，强度增长快，且固化后的强度高。
长
高强度：
聚脲树脂的强度高，能够锚固各种木材、金属、玻璃钢体及其他刚性物体，具有优异的理化性能，包括极高的抗张抗冲击强度、柔韧性、耐磨性、防湿滑、耐老化、防腐蚀。
适应性强：
聚脲树脂的适应性强，使用范围广，可以在有水存在的情况下使用，具有增强快、强度高的特性，避免了水对树脂锚固剂固化速率、抗压强度和锚固力的影响。此外，还有抗低温型树脂锚固剂，可以在负10℃环境中和在负30℃环境中贮存、使用。
安装方便：
聚脲树脂的安装方便，支护效果好，无论是作为美缝剂使用还是其他应用，都提供了便捷的施工体验。
1
2
3
4
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 8
新材料解决方案
的全球合作伙伴
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
您的内容打在这保留文字。
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
材料类型 | 检测项目 | 实测值
天冬聚脲树脂 | 附着力 | ＞8MPa
 | 耐酸碱盐性能 | 涂层无起泡、变色、脱落现象
 | 耐候性 | ＞4000h
 | 耐盐雾老化 | ＞6500h
 | 耐渗透性 | ＜0.07g/m2
 | 耐磨性 | ＜0.11g(1000g/1000r)
 | 抗弯折性 | 
 |  | ＜1mm
 | VOC挥发 | ＜200g/L
涂料及涂装行业在中央及地方制定的各项环保政策下积极转型，而转型的技术路线经过市场及用户反馈由全水性化逐步回归到高固体份、UV、粉末等多方向。而在工业涂料领域，天冬聚脲是性能最佳，适用范围最广，综合成本最优的涂料选择。

## Slide 9
对比项目 | 聚脲材料 | 环氧材料 | 聚氨酯材料
断裂伸长率 | 350 | 0 | 300
拉伸强度 | 25MPa | 3-5MPa | 8MPa
粘结强度（附着力） | 混凝土4.5、钢结构8MPa | 混凝土2.5、钢结构6MPa | 混凝土2.5、钢结构6MPa
耐磨性能 | 11mg | 55mg | 40mg
耐腐蚀性能 | 耐 | 不耐 | 不耐
户外耐候性能 | 耐 | 不耐 | 不耐
环保性能 | 零VOC排放 | 不环保 | 环保性根据要求设定
防腐行业材料对比
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 10
聚天门冬氨酸树脂
Polyaspartic Polyurea Resin Series
型号 Model | 相对密度 Density (25℃) | 相对分子量 | 固含量 Solid Content (%) | NH当量 （g/mol） | 相当于OH含量 （%） | 粘度 Viscosity (mpa.s/25℃) | 凝胶时间 Gel Time/min (25℃,RH55%) | 推荐 应用领域
ZR5210 (相当于Desmophen@ NH 1420) | 97±2 | 195-205 | 850-1800 | 277 | ≤150 | 1.06±0.02 | 约20min | 防水、防腐、地坪涂料和胶黏剂
ZR5238 (相当于Desmophen@ NH 1520) | 95±2 | 190-200 | 800-2000 | 291 | ≤250 | 1.06±0.02 | 约180min | 防腐、地坪涂料和风电叶片涂料
ZR5116 (相当于Desmophen@ NH 1220) | 97±2 | 238-248 | 60-100 | 234 | ≤250 | 1.06±0.02 | 约10min | 快速固化
ZR5230 (相当于Desmophen@ NH 1720) | 97±2 | 170-210 | 70-140 | 287 | ≤250 | 1.06±0.02 | 约120min | 防腐、地坪涂料、风电叶片涂料和胶黏剂
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 11
新材料解决方案的全球合作伙伴
天冬聚脲树脂的应用领域

## Slide 12
天冬聚脲树脂系列产品，主要应用于汽车及重型设备涂装、风电叶片、防水防腐高端地坪、民用防水修缮、游泳池、室内外水上乐园、天冬聚脲美缝剂、胶粘剂、水电大坝，军工及海洋防腐，高端工业及商业地坪，建筑防水的修复工程等领域。
天冬聚脲树脂系列产品是高端高固体（无溶剂）涂料的最佳选择方案，公司的宗旨是为涂料行业提供“环保，节能，长效寿命”的材料及涂装解决方案。
全球天冬聚脲树脂研发、制造和销售的领导者
战
略
目
标
防腐领域
防水领域
地坪领域
美缝剂领域
核
心
技
术
应
用
领
域
掌握
天冬聚脲树脂核心
技术
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 13
新材料解决方案
的全球合作伙伴
化工领域防腐
Chemical industry anticorrosion
快 速 固 化
Fast curing
超强抗紫外线
Strong UV resistance
较好耐化学品性
Good chemical resistance

## Slide 14
填缝剂 、 罐封材料
Joint Mixture 、 Pot Sealant
具有很好的伸长性
Excellent elongation
耐疲劳性
Fatigue resistance
超强抗紫外线
Strong UV resistance
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 15
叶 片 涂 料
Blade coating
超强抗紫外线
Strong UV resistance
较好的抗风沙磨损
Excellent sand and wind abrasion resistance
具备较好的硬度和柔韧性
High hardness and good flexibilty
塔 筒 防 腐 涂 料
Wind mill anti-corrosion coating
较好的耐盐雾性
Excellent salt spray resistance
较 好 的 保 色 性
Excellent color retentior
新材料解决方案
的全球合作伙伴
风力发电设备
Wind Power Equipment

## Slide 16
地 坪 涂 料
Floor coating
抗紫外线，保色性好
Good UV resistance and color retention
可做弹性地坪
Elastic floor coating
高耐磨性
Strong anti-abrasion property
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 17
01
02
03
新材料解决方案
的全球合作伙伴
具备较好的硬度和柔韧性
High hardness and good flexibilty
抗紫外线，保色性好
Good UV resistance and color retention
通 讯 信 号 塔 防 腐
Communication signal tower anti-corrosion
较好的抗风沙磨损
Excellent sand and wind abrasion resistance

## Slide 18
汽车 、 重型机械 、 重卡涂料
Car,Heavy duty,.Heavy truck Coating
超高固体份 ( 施工固含达 85%)
Super-high solid content (reaching 85% during application) DTM
可涂装
DTM coating
免烘烤，节约能源
Free drying-out, energy saving
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 19
防 护 面 漆
Protective Top-coat
超强抗紫外线
Strong UV resistance
具有较高的拉伸强度和伸长率
High tensile strength and elongation
高耐磨性
Strong anti-abrasion property
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 20
水上乐园及海洋馆防水
Water Park and Aquarium Waterproofing
超强抗紫外线
Strong UV resistance
具有较高的拉伸强度和伸长率
High tensile strength and elongation
耐疲劳性
Fatigue resistance
新材料解决方案
的全球合作伙伴

## Slide 21
新材料解决方案的全球合作伙伴
天冬聚脲树脂的应用案例

## Slide 22
由于氨可以与许多金属离子形成比较稳定的配离子，使金属离子与金属单质之间的标准电极电势降低，从而使金属更容易被氧化而发生腐蚀现象。
联碱车间腐蚀介质分析

## Slide 23
联碱车间腐蚀现状
联碱外冷结晶车间横梁混凝土钢筋被严重腐蚀，膨胀后造成混凝土开裂，造成结构性破坏。

## Slide 24
项目名称：江苏华昌化工厂区联碱母液车间
项目时间：2018年12月
施工地点：张家港

## Slide 25
项目名称：江苏华昌化工厂区复合肥管廊管架
项目时间：2019年6月
施工地点：张家港

## Slide 26
项目名称：江苏华昌化工联碱碳化塔和危废仓库地坪
项目时间：2022年7月
施工地点：张家港

## Slide 27
项目名称：江苏华昌化工液氨储罐和除盐水箱
项目时间：2022年9月
施工地点：张家港

## Slide 28
项目名称：江苏华昌化工液氨储罐和除盐水箱
施工前
施工后

## Slide 29
某卫星发射基地塔架及低温管路防腐

## Slide 30
项目名称：某卫星发射基地低温管道及煤油系统
项目时间：2019年9月
施工地点：南部区域

## Slide 31
项目名称：某卫星发射基地低温管道及煤油系统
项目时间：2019年9月
施工地点：南部区域

## Slide 32
施工前墙体泛碱，大面积脱落，钢筋外漏，部分砖块腐蚀粉化。施工后墙体一体牢固，无剥落无变色。
天津渤化永利化工联碱车间
墙体防腐

## Slide 33
项目名称：天津渤化永利重碱车间外墙
施工前

## Slide 34
项目名称：天津渤化永利重碱车间外墙
施工后

## Slide 35
项目名称：天津渤化永利重碱车间外墙
施工后

## Slide 36
施工前墙体泛碱脱落，钢筋外漏，内部粉化。施工后墙体一体牢固美观，无剥落无变色。
中盐云阳盐化
墙体防腐

## Slide 37
项目名称：中盐云阳盐化
施工前

## Slide 38
项目名称：中盐云阳盐化
施工后

## Slide 39
处理化工厂、煤焦化厂污水，腐蚀介质多，重腐蚀。使用聚脲防腐施工，耐腐蚀、寿命长、
无开裂、无渗漏。
山西太原鸿博污水处理厂污水处理池防腐

## Slide 40
项目名称：太原鸿博污水处理池防腐
施工前

## Slide 41
谢谢
广东智典化工新材料有限公司